Concrete pump steel wire reinforced rubber hose

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| specification | ID | Thickness | OD | layer | W.P | Bending radius | weight |
| unit | mm | mm | mm |  | bar | mm | Kg/m |
| 2” | 51±0.7 | 4.0±0.5 | 68±1.5 | 2 | 85 | 200 | 2.8 |
| 2.5” | 64±0.8 | 4.2±0.5 | 85±1.5 | 2/4 | 85 | 250 | 4.3 |
| 3” | 76±1.0 | 5.5±0.5 | 102±1.5 | 4 | 85 | 270 | 6 |
| 3.5” | 89±1.0 | 5.5±0.5 | 116±1.5 | 4 | 85 | 290 | 7.5 |
| 4” | 102±1.0 | 5.5±0.5 | 130±1.75 | 4 | 85 | 300 | 7.1 |
| 4.5” | 114±1.0 | 5.5±0.5 | 143±2 | 4 | 85 | 320 | 10.5 |
| 5” | 127±1.0 | 5.5±0.5 | 158±2 | 4 | 85 | 360 | 12.8 |
| 6” | 150±1.0 | 5.5±0.5 | 186±2 | 4 | 85 | 570 | 17 |